ИСТОЧНИК ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ ДЛЯ ИНЖЕКТОРА ВЭПП-5 НА ОСНОВЕ СВЧ-ФОТОПУШКИ С GaAs ФОТОКАТОДОМ

А.В.Александров, Н.С.Диканский, Е.С.Константинов, П.В.Логачев, А.В.Новохатский

Институт Ядерной Физики им. Г.И.Будкера

СО РАН, Новосибирск, Россия

Работа посвящена исследованию возможности применения СВЧ фотопушки 10см диапазона с GaAs фотокатодом в качестве высокоинтенсивного источника поляризованных электронов для форинжектора ВЭПП-5, сооружаемого в настоящее время в ИЯФ. Рассмотрены основные аспекты выбора типа источника применительно к конкретным условиям ВЭПП-5. Обсуждаются проблемы использования GaAs фотокатода в СВЧ пушке. Приведено описание параметров и конструкции прототипа источника электронов, созданного в ИЯФ. На Рис.1 показан внешний вид установки.

Рис.1

ВВЕДЕНИЕ

Форинжектор для ускорительно-накопительного комплекса ВЭПП-5, сооружаемого в настоящее время в ИЯФ [1], состоит из 2-х линейных ускорителей. Первый ускоритель на 300МэВ используется для производства позитронов, а второй ускоряет электронный и позитронный пучки до рабочей энергии накопителя охладителя 510МэВ.

При использовании одного и того же источника электронов для формирования позитронного и электронного пучков необходимо перестраивать схему питания ускорителей СВЧ мощностью и магнитную систему при переходе с одного пучка на другой. Это снижает производительность инжектора и усложняет управление.

Естественным решением этой проблемы было бы применение отдельного источника для формирования электронного пучка на входе ускорителя на 510МэВ. Этот источник должен формировать сгусток электронов со следующими параметрами: энергия равна средней энергии позитронного пучка на выходе конвертора (т.е. 1 - 3 МэВ), число электронов -1011, длительность- 20 пс, частота повторения -1Гц. Эти параметры соответствуют пиковой плотности тока 480А/см2 при диаметре катода 1см.

Для достижения таких параметров в источнике с обычной пушкой на постоянном напряжении необходимо использовать субгармонический группирователь. Такая система имеет большие размеры и не может быть размещена в существующем зале форинжектора. Компактным источником электронов, способным обеспечить необходимые параметры пучка, является СВЧ фотопушка.

В качестве материала фотокатода был выбран GaAs благодаря возможности получения пучков поляризованных электронов, что является весьма привлекательным при проведения экспериментов на встречных пучках.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОТОТИПА

Можно выделить три главные проблемы, возникающие при работе GaAs фотокатода в СВЧ резонаторе с большой напряженностью поля.

- Создание в резонаторе вакуумных условий обеспечивающих приемлемое время жизни активированного фото-катода.

- Возможность обеспечить короткое , по сравнению с периодом поля, время отклика фотокатода при большой пиковой плотности тока.

- Возможность достижения небольших значений темнового тока с активированной поверхности фотокатода при большой напряженности ускоряющего поля.

Решение первой проблемы носит, в основном, технологический характер и тесно связано с последними достижениями при изготовлении ускоряющих структур с высоким темпом ускорения. Как было показано в [2], при правильном выборе материалов, использовании современных технологий и соблюдении жестких условий вакуумной гигиены вакуум на   уровне 10-10 торр достигается при напряженности поля на поверхности резонатора до 100МэВ/м Учитывая, что необходимая частота повторения источника для инжектора ВЭПП-5 составляет всего 1Гц, а необходимая напряженность поля на катоде 30-50 МэВ/м, не вызывает сомнений возможность достижения вакуума лучше 10-10 торр, что  является приемлемым для работы GaAs фотокатода.

Маленькое время отклика фотокатода требуется по двум причинам. Во-первых, это позволяет устранить бомбардировку катода возвращенными электронами. Такая бомбардировка сокращает время жизни катода, разрушая активирующий слой на поверхности,  и увеличивает темновой ток благодаря вторичной эмиссии.  Во-вторых, для формирования пучка с малыми поперечным эмиттансом и энергетическим  разбросом длительность эмитируемого катодом сгустка должна быть мала по сравнению с периодом СВЧ колебаний.

Время отклика t фотокатода с отрицательным электронным сродством определяется временем диффузии термализованных электронов на дне зоны проводимости и может быть оценено как

t=d2/D,                           (1)

где d - меньшая из величин: глубина поглощения света в GaAs и толщина катода,    D - коэффициент диффузии фотоэлектронов на дне зоны проводимости.

Время отклика толстого GaAs фотокатода (толщина которого больше или сравнима с глубиной поглощения света) может достигать нескольких сотен пикосекунд, что сравнимо с периодом СВЧ колебаний 10см диапазона.

Есть, по крайней мере, два способа уменьшить время отклика. Первый связан с  уменьшением толщины кристалла в соответствии с (1). Второй заключается в использовании фотокатода с малым положительным электронным сродством, когда в основном, из кристалла эмитируются нетермализованные электроны. В этом случае время отклика определяется процессами термализации и не превышает нескольких пикосекунд. Использование GaAs фотокатода в состоянии малого положительного сродства может иметь некоторые преимущества, особенно для использования в СВЧ пушке:

- маленькое время отклика

- уменьшение коэффициента вторичной эмиссии.

- большая степень поляризации у нетермализованных электронов

Ценой этих преимуществ является уменьшение квантовой эффективности фотокатода до  10-3–10-4, однако эту величину все еще можно считать приемлемой и она сравнима с эффективностью напряженных фотокатодов, применяемых для достижения высокой степени поляризации [3].

Для экспериментального исследования времени отклика GaAs фотокатода был создан специальный стенд, состоящий из электронной пушки с GaAs фотокатодом и системы измерения длительности эмитируемого пучка [4,5]. Фотокатод возбуждался световым импульсом длительностью 30пс от Nd:YLF лазера  (длина волны 524 нм).  В экспериментах использовался фотокатод толщиной 450 мкм из кристалла GaAs, легированного цинком, производства фирмы   "MCP Wafer Technology Limited". Фотокатод активировался до состояния отрицательного электронного сродства путем нанесения на поверхность слоев цезия и кислорода в соответствии со стандартной процедурой [4].  В результате было достигнуто время жизни  3.5 часа в пушке с постоянным градиентом 80 kВ/cм при давлении в камере  3×10-10 торр. Параметры эмитируемого пучка: длительность сгустка 60 пс, плотность тока 25 А/cм2, частота повторения 1Гц [6].  Достигнутая напряженность электрического тока на поверхности катода близка к пределу для пушки с постоянным напряжением, поэтому для дальнейшего увеличения плотности эмитируемого тока необходим полномасштабный эксперимент с СВЧ фотопушкой. Такой эксперимент необходим и для исследования эмиссии темновых токов с активированной поверхности.

Все вышесказанное указывает на  необходимость создания полномасштабного прототипа СВЧ фотопушки для экспериментальной проверки работоспособности GaAs фотокатода в условиях СВЧ резонатора и отработки конструкции узлов фотопушки.

ОПИСАНИЕ ПРОТОТИПА

Подробное описание прототипа СВЧ фотопушки можно найти в [7]

На рис. 2 показан общий вид прототипа.

Рис.2. Схема прототипа. 1– активационная камера, 2– катодный узел, 3– манипулятор, 4 –резонатор, 5– волновод, 6– магнитная линза, 7– корректор, 8– рабочая камера , 9–окно для лазерного луча, 10– изолятор, 11–цилиндр Фарадея .

Вакуумный объем установки разделен на активационную камеру и рабочую камеру. Такое разделение позволяет устранить попадание цезия на поверхность резонатора при активации фотокатода, а также защищает катод при ухудшении вакуума во время тренировки резонатора. Катодный узел размещен на манипуляторе и может перемещаться из резонатора в активационную камеру.

В активационной  камере расположены цезиевый и кислородный диспенсеры, используемые при активации.

Конструкция катодного узла показана на рис.3. Подготовка катода к активации достигается путем нагрева до 6000 С, для этой цели  внутри катодного узла размещены нагреватель и термопара.

Рис. 3 Конструкция катодного узла СВЧ фотопушки. 11 - шток,9 - выводы нагревателя, 8 -

основной фиксатор, 7 - керамический корпус

нагревателя, 6 - двойная рубашка из танталовой

фольги, 1 - элемент,распределяющий тепло, 10 -

внешний корпус, 5 - внутренний корпус, 1 - золотое кольцо, 3 - золоченый прижим, 14 -  GaAs кристалл.

| Рабочая частота | 2797 MГц |
| --- | --- |
| Добротность | 11000 |
| Шунтовое сопротивление | 920 kW |
| Коэффициент перенапряжения | 1,23 |
| Напряженность поля на катоде | 30 - 100 МэВ/м |
| Диаметр фотокатода | 8 мм |

Параметры резонатора пушки приведены в таблице. Резонатор размещен внутри рабочей камеры и состоит из двух частей, соединенных между собой путем механического прижима. Такая конструкция позволяет легко модифицировать форму резонатора и менять узел  крепления фотокатода к стенке резонатора.

В настоящее время прототип прошел вакуумные и СВЧ испытания. Проведены первые эксперименты с фотокатодом результаты которых представлены в [8].

ЛИТЕРАТУРА

- А.В.Александров  и др. "Форинжектор для электрон-позитронных фабрик",14-ое Совещание по ускорителям заряженных частиц, 1994г.,Протвино.

- H.Matsumoto. "Dark Currents",KEK Preprint 96-120,September 1996.

- T.Nakanishi, H. Aoyagi, H. Horinaka, et. al. Large enhancement of spin polarization observed by photoelectrons from the Strained GaAs layer. DPNU-91-23, April, 1991

- A.V. Aleksandrov,..., P.V.Logatchov, et. al. The GaAs electron source: simulations and experiment. NIM A 340(1994), p. 118-121.

- A.V.Aleksandrov, P.V. Logatchov, A.V. Novokhatski, et. al.Device for electron bunch length measurement in the picosecond region. Rev. Sci. Instrum. 66(5), May 1995, p.3363.

- A.V.Aleksandrov, M.S. Avilov et.al. "The production of Short Intensive Bunches From GaAs Photocathode". EPAC 96, 1535-1537.

- А.В.Александров. Формирование пикосекундных электронных сгустков для форинжектора ВЭПП-5 с использованием GaAs фотокатода. Диссертация, ИЯФ, Новосибирск, 1996г.

- А.В.Александров,Е.С.Константинов и др. Экспериментальное исследование работы GaAs фотокатода в условиях СВЧ пушки. Представлена на этой конференции.