ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÎ-ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏËÅÍÎÊ ÀÌÎÐÔÍÎÃÎ ÓÃËÅÐÎÄÀ

À.Â. Âàñèí*, Î.Â. Âàñûëûê**, Å.Ô. Âåíãåð**, Ë.À.Ìàòâååâà**, Ã.Í. Êîçåðàöêàÿ**, Þ.È.Òîöêèé**

* Èíñòèòóò ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé ÍÀÍ Óêðàèíû, Êèåâ

** Èíñòèòóò ôèçèêè ïîëóïðîâîäíèêîâ ÍÀÍ Óêðàèíû, Êèåâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Проблема радиационной стойкости углеродных пленок (стрипперов), используемых для “обдирки” ионов в перезарядных ускорителях (тандемах), является актуальной до сегодняшнего дня. Большинство исследователей связывают разрушение перезарядных пленок под воздействием пучка тяжелых ионов с графитизацией и образованием напряжений в зоне облучения (см. ссылки в [1]). Вследствии того, что обычно пленки, напыленные вакуум-термическим методом имеют текстуру графитообразных кластеров базисными плоскостями (002) параллельными подложке, то есть вдоль плоскости пленки, то в графитизированных областях происходит “распухание” в направлении, перпендикулярном поверхности пленки, и сжатие вдоль поверхности. Это приводит к образованию и накоплению напряжений и, в конечном итоге, разрушению пленки.

Исследований, посвященных воздействию на пленки легких ионов (например, ионов водорода) авторам неизвестны, так как, фактически, проблемы радиационной стойкости на легких ионах не возникает. Обращает на себя внимание тот факт, что при больших дозах облучения ионами водорода пленка визуально изменяется не так, как при воздействии тяжелыми ионами. В случае тяжелых ионов в месте попадания пучка, пленка натягивается, и поверхность ее становится зеркальной [1]. После воздействия пучка ионов Н-, наоборот, в месте облучения пленка растягивается, образуя  “купол”. Этот факт послужил поводом для более детального анализа изменения структуры пленок при облучении ионами водорода. Кроме того, в последнее время исследуется возможность использования углеродных алмазоподобных пленок в качестве защитных покрытий  солнечных элементов. Как известно, основной компонентой космических лучей являются протоны с энергией ³ 10 МэВ. Поэтому с этой точки эрения исследование воздействия ионов водорода на углеродные пленки представляет большой интерес.

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

Для анализа структуры пленок использовался метод комбинационного рассеяния (КР). Исследовались углеродные пленки с различной дозой облучения ионами H- с энергией 2 МэВ (плотность тока в пучке ~10 мкА/см2) а также пленки, отожженные в вакууме (10-4Па) при температурах 4000С и 8000С в течении 40 минут. Измерения проводились на спектро-фотометре ДФС-24 с ФЭУ-136 в режиме счета фотонов. Для измерений использовалась линия аргонового лазера с длиной волны 514.5 нм. Технология получения тонких самоподдерживающихся углеродных пленок описана в [2].

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Спектр комбинационного рассеяния  1-го порядка упорядоченного графита представляет собой одну линию с частотой около 1580 см-1, так называемая G-линия (“graphitic”). В мелкокристаллическом графите с размером упорядоченных областей £ 25нм появляется дополнительная линия в области 1355-1370 см-1, которую принято обозначать как D-линия (“disordered”)[3]. Эта полоса соответствует пику фононной плотности состояний в массивном графите и проявляется благодаря ослаблению правила отбора для волнового

Ðèñ.1 Ñïåêòðû ÊÐ óãëåðîäíûõ ïëåíîê: 1-äî îáëó÷åíèÿ; 2-ïîñëå îáëó÷åíèÿ äîçîé 1016 ñì-2 ; 3-ïîñëå îáëó÷åíèÿ äîçîé 1017 ñì-2 .

âåêòîðà â ðàçóïîðÿäî÷åííûõ ñòðóêòóðàõ. Â ñïåêòðàõ ÊÐ àëìàçà àêòèâíà òîæå òîëüêî îäíà ëèíèÿ n=1332ñì-1.

Спектр КР необлученной углеродной пленки (рис.1.1) состоит из интенсивной и достаточно узкой линии n=1370см-1 и очень широкой полосы в области 1400-1650см-1, которая, повидимому, является суперпозицией двух линий. После облучения с дозой ~1016 см-2 наблюдается заметное расщепление широкой полосы на две линии n=1450см-1 и n=1580см-1 (рис.1.2). При увеличении дозы до ~1017  см-2 линия n=1580см-1 практически полностью исчезает, а линия n=1450см-1 становится более отчетливой (рис.1.3).

Аналогичная тенденция изменения спектров КР наблюдается в углеродных пленках, отоженных в вакууме (рис.2). При увеличении температуры отжига до 8000С линия при 1580см-1 полностью исчезает, а интенсивность линии при 1450см-1 растет с одновременным уменьшением полуширины.

Интересно также отметить, что как при увеличении дозы так и при увеличении температуры отжига растет степень асимметрии линии n=1370см-1: низкочастотное плечо становится более пологим, а высокочастотное-круче.

ÎÁÑÓÆÄÅÍÍÈÅ

Интенсивная линии n=1370см-1 скорее всего является проявлением моды А1g колебаний планарных кластеров, состоящих из ароматических колец. В массивном графите эта мода запрещена в спектрах КР, однако в сильно разупорядоченных структурах с нарушением трансляционной симметрии эта мода может проявляться. Отсутствие хорошо выраженной G-линии в свежеприготовленных пленках в области 1560-1600см-1 говорит о том, что содержание трехмерно упорядоченных графитообразных областей очень низкое. Ослабление G-линии при увеличении дозы облучения и температуры отжига свидетельствует о “диссоциации” графитообразных кластеров. Однако не совсем понятна причина распада нанокристаллитов в случае отжига, так как

Ðèñ.2 Ñïåêòðû ÊÐ óãëåðîäíûõ ïëåíîê: 1-äî îòæèãà; 2-ïîñëå îòæèãà ïðè 4000Ñ; 3-ïîñëå îòæèãà ïðè 8000Ñ.

îòæèã â ïðèíöèïå äîëæåí, íàîáîðîò, ïðèâîäèòü ê ðîñòó ðàçìåðîâ óïîðÿäî÷åííûõ îáëàñòåé-”ãðàôèòèçàöèè”. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ãðàôèòèçàöèÿ äîëæíà ïðèâîäèòü ê ðîñòó ïëîòíîñòè ïëåíêè, à îáðàçîâàíèå “êóïîëà” â ìåñòå îáëó÷åíèÿ ïëåíêè  ñâèäåòåëüñòâóåò îá óìåíüøåíèè ïëîòíîñòè èç-çà óâåëè÷åíèÿ ïëîùàäè ïëåíêè. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â ïëåíêàõ ïðè îáëó÷åíèè è òåðìè÷åñêîì îòæèãå ïðîèñõîäÿò ïðîöåññû â ïðèíöèïå îòëè÷àþùèåñÿ îò èçâåñòíîãî ïðîöåññà ãðàôèòèçàöèè àìîðôíîãî óãëåðîäà. Ëèíèþ ñ n=1450ñì-1 èäåíòèôèöèðîâàòü îäíîçíà÷íî òðóäíî, îäíàêî èçâåñòíî, ÷òî ýòà ëèíèÿ ïðèñóòñòâóåò â ÊÐ-ñïåêòðàõ ôóëåðåíñîäåðæàùåé ñàæè.

ÂÛÂÎÄÛ

Покаазано, что воздействие ионов водорода на структуру углеродных перезарядных пленок аналогично воздействию низкотемпературного отжига (до 8000С). Характер изменения ближнего порядка точно не установлен. Для этого необходимы дополнительные исследования с привлечением других методик.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

| 1. | G.Dollinger, P.Mier-Komor, A.Mitwalsky, Structure invesigations of thin carbon films.-Nucl. Instr. and Meth. A, 1991, vol. 303, ¹ 1, p.79-87. |
| --- | --- |
| 2. | Êîçåðàöêàÿ Ã.Í., Îíîøêî Í.Ô., Ñòåïàíåíêî Â.À. Ìèøåíè èç áîðà, êðåìíèÿ è óãëåðîäà äëÿ ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé: Ïðåïðèíò ÈÀÝ-87-50. Êèåâ, 1987. |
| 3. | Hsiao-chu Tsai and D.B.Bogy, Characterization of diamondlike carbon films and their application as overcoats on thin-film media for magnetic recording.- J.Vac.Sci.Technol. A, 1987, vol. 5, ¹ 6, p.3287-3312. |
| 4. | Åëåöêèé À.Â., Ñìèðíîâ Á.Ì. Ôóëåðåíû è ñòðóêòóðû óãëåðîäà.-Óñïåõè ôèçè÷åñêèõ íàóê, ò.165, ¹9, ñ.977-1009. |