ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НГП-11 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА В ГОРНЫХ ПОРОДАХ

Бобырь В.В., Булкин В.С., Кацубо Л.П., Русавский А.В.,

Огородник А.Ф., Тоцкий Ю.И., Худенко А.Я., Шаров А.Ф.

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев

Нейтронный генератор НГП-11, изготовленный в НИИЭФА им.Ефремова и введенный в строй в Институте ядерных исследований НАН Украины в 1994г., применялся для определения элементного состава горных пород с помощью нейтронного активационного анализа. Максимальный полный поток нейтронов с энергией 14 МэВ при использовании Т-Ті мишеней с удельной активностью 0,9 Ки/мг и толщиной слоя не менее 1 мг/см2 и тока ионов дейтерия на мишени 2 мА составлял 5´1011 нейтронов в секунду.

Для проведения нейтронного активационного анализа применялись как быстрые, так и медленные нейтроны.

Медленные нейтроны получались путем замедления 14 МэВ нейтронов в парафиновом блоке размером 350´350´350 мм, установленном непосредственно возле мишенного устройства. Распределение медленных нейтронов в замедлителе определялось активационными детекторами на базе 55Mn (марганцовокислый калий) и 197Au. Исследуемые пробы в виде порошка, находящегося в кассетах, помещались в месте максимальной плотности потока медленных нейтронов.

При использовании быстрых нейтронов регистрировались гамма-линии, образующиеся при распаде радиоактивных изотопов из реакции (n,p),.(n,a), (n,2n). В частности, для золота лучшие результаты были получены при использовании реакции 197Au(n,2n)196Au. Радиоактивный изотоп 196Au с периодом полураспада Т1/2=6,17 дн. в результате бета-распада образует 196Hg, испускающий хорошо различимые гамма-линии в 355 кэВ и 426 кэВ. Для определения содержания золота в пробах применялась упрощенная процедура. Пробы облучались одновременно с эталоном, содержащим известное количество золота. Затем, учитывая разницу в весах проб и эталона и поправку на разницу в потоках нейтронов, производилось сравнение.

Мониторирование потока нейтронов осуществлялось с помощью медных фольг, облучаемых одновременно с образцами. Использовалась гамма-линия 511 кэВ, образующаяся в результате распада долгоживущего изотопа 64Cu из реакции 65Cu(n,2n)64Cu (Т1/2=12,8 часа).

При использовании медленных нейтронов регистрировались гамма-лучи, образующиеся при распаде изотопа 198Au  из реакции 197Au(n,g)198Au Т1/2=2,7 дн.). 198Au при бета-распаде образует 198Mg, испускающий гамма-линию 412 кэВ. Для определения содержания золота в пробах применялся метод сравнения с эталоном, аналогично как для быстрых нейтронов. Мониторирование потока нейтронов осуществлялось активационными детекторами на базе 55Mn.

Измерения гамма-спектров проводилось на спектрометрической установке на базе Ge-Li детектора, сопряженной с ЭВМ СМ-1420. Объем детектора - 70 см3, энергетическое разрешение 3,5 кэВ по линии 60Co. Применялся и более совершенный Ge-Li спектрометр с относительной эффективностью 48% и энергетическим разрешением 1,7 кэВ по линии 60Co.

Содержание золота в эталонном образце составляло 4´10-6 г/г. При облучении исследуемого образца медленными нейтронами число отсчетов в пике 412 кэВ составило 5480±83 при фоне 400 отсчетов.

Была определена чувствительность методов определения содержания золота для быстрых и медленных нейтронов. Она составила для быстрых нейтронов величину не хуже 10-6 г/г и для медленных нейтронов - не хуже 10-7 г/г.

НГП-11 применялся также для определения элементного состава проб почв заповедника Аскания-Нова, для стерилизации различных медицинских изделий, для легирования полупроводников.