ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ Si-ГЕТЕРОФОТОЭЛЕМЕНТОВ ПУЧКОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.

А.Н. Довбня, В.П. Ефимов, С.В. Ефимов, ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

М.А. Красноголовец, ХТУРЭ, Харьков, Украина

I. ВВЕДЕНИЕ.

В космических аппаратах основные энергетические потребности обеспечиваются солнечными батареями, объединенными в энергетическую систему с химическими и ядерными источниками. Однако солнечные батареи имеют ряд недостатков, серьезность которых возрастает с развитием орбитальной техники - малая эффективность (12-14% для Si), ограниченный ресурс работы и сложность ремонта.

Влияние факторов окружающей среды на солнечные энергетические системы (СЭС) приводят к постепенной деградации источников электроэнергии и ухудшению их оптических и электрофизических характеристик. При выходе из строя источников электропитания обесцениваются затраты на изготовление и доставку на орбиту космических аппаратов (КА) и ограничивается информационное поле Земли. В жестких и экстремальных условиях космоса на СЭС воздействуют следующие факторы:

1. Большие дозы излучения электронов и протонов, получаемые поверхностью КА, движущегося на разных орбитах. Поглощенные дозы могут достигать величины 106 Грэй/год с потоком заряженных частиц 1011 см2с-1 [1]. Особенно опасны гелиосинхронные и эллиптические орбиты с пересечением радиационных поясов Земли с высокими уровнями излучения.

2. Электромагнитное излучение с длиной волны 5·10-3 - 2,5 мкм. Жесткое УФ излучение и солнечная плазма вызывают радиационное окрашивание защитных покрытий и клеящих материалов.

3. Сильные электрические и магнитные поля. Применяемые для защиты фотоэлементов (ФЭ) солнечных батарей диэлектрические покрытия из кварцевого стекла (SiO2) электризуются при облучении их электронами с энергией 30 кэВ-2 МэВ. Электроразрядный механизм повреждений связан с дифференциальной зарядкой диэлектрических материалов. Токовые импульсы, проходящие через разрядные каналы (фигуры Лихтенберга) в защитных покрытиях, создают в полупроводнике кратеры и зоны разрушений диаметром и глубиной в десятки микрон, что приводит к шунтированию и повреждению мелкозалегающего    р-п-перехода, снижению фотоЭДС и уменьшению КПД.

4. Эрозия защитных покрытий из-за воздействия на них метеоритных потоков, вибрации, вакуума, химически активных атомов и молекул.

5. Термоцикличность в широком диапазоне температур -100 - +200 0С. Возникновение механических напряжений из-за различия коэффициентов теплового расширения материалов СЭС. При резком градиенте температур и низкой теплопроводности материалов защитных покрытий в ФЭ создаются дополнительные дислокации, приводящие к увеличению жесткости и охрупчиванию их структур.

6. Повышение эффективности ФЭ солнечных батарей за счет увеличения их площади поверхности приведет к большому аэродинамическому торможению и, как следствие, к возрастанию расхода топлива на коррекцию орбиты.

II. СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЪ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.

Спектральная чувствительность фотоприемников в УФ-области определяется шириной запрещенной зоны полупроводника, Eg, коэффициентом отражения и преломления в УФ-области, состоянием поверхности, ее дефектностью и теплопроводностью. Обычные Si-фотоэлементы обладают фоточувствительностью в области 0,4-1,1мкм с максимумом 0,9 мкм. Слабая фоточувствительность в УФ-области спектра связана с большим коэффициентом поглощения (a~105 см-1) коротковолнового излучения материалом полупроводника, поэтому большинство носителей поглощаются вблизи поверхности на глубине до 0,3 мкм и не доходят до р-n-перехода. При глубине залегания р-n-перехода 0,1-0,3 мкм можно получить высокую фоточувствительность в УФ-области, но тогда слабо реализуется фоточувствительность в длинноволновой области солнечного спектра. Просветляющее покрытие из SiO2 в УФ-области не является оптимальным из-за низкого показателя преломления. Пространственное распределение неравновесных носителей заряда (НЗ) зависит от места поглощения излучения в структуре полупроводника.

Коэффициент собирания носителей заряда y и внутренний квантовый выход фотоионизации h(l) в значительной мере определяют спектральную характеристику фотопреобразователя. Эффективный квантовый выход равен:

Qэфф(l)=y(l)·h(l),		(1)

а величина фототока IF описывается следующим выражением:

IF=q×A×g0×Qэфф, 			 (2)

где q - заряд электрона, A - площадь p-n-перехода, g0 - число n-p-пар, создаваемых электромагнитным излучением в единицу времени на единичной поверхности.×Квантовый выход фотоионизации для кремния в области края собственного поглощения соответствует величине h(l)=1 до энергии фотонов hn=3Eg [2]. В применяемых на космических аппаратах Si-фотоэлементах с мелкозалегающими p-n-переходами фотогенерация неравновесных НЗ происходит как в электронной, так и в дырочной областях, поэтому коэффициент собирания в этом случае состоит из двух частей y=yn+yp. В коротковолновой области спектра спад величины yn обусловлен потерями носителей из-за их рекомбинации на поверхности ФЭ, а в длинноволновой части спектра - слабым поглощением света. Спад yр обусловлен тем, что в р-области большая часть носителей генерируется на расстоянии от p-n-перехода, превышающем длину диффузии Ln.  Для достаточно больших длин волн, когда поглощением в переднем n-слое можно пренебречь и собирание НЗ происходит только в р-слое, y описывается выражением:

y=a×Ln ¤ (1+a×Ln). 		(3)

При малой скорости поверхностной рекомбинации (Sw / D)<<1 инерционность фотопреобразователя определяется временем диффузии (пролета) через базу, tw=w2/2Dn(p), где w - ширина базы, Dn(p) - коэффициент диффузии электронов (дырок). С ростом поверхностной рекомбинации величина tw уменьшается и при  S®¥ концентрация НЗ у поверхности равна нулю. Поскольку Dn>Dp, выгодно использовать в качестве базы полупроводник р-типа.

Ш. ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО СПЕКТРА.

Для повышения эффективности ФЭ необходимо в процесс преобразования солнечного излучения в электрическую энергию задействовать широкую область солнечного спектра с интенсивными потоками фотонов. Уменьшение величины y можно скомпенсировать тянущими (встроенными) электростатическими полями в объеме полупроводника с неоднородным потенциальным рельефом гетеропереходов (ГП) [3]. Встроенные поля создадут направленное движение неосновных НЗ к p-n-переходу. Этот тянущий эффект способствует увеличению коэффициента y при освещении ФЭ фотонами с энергией hn>>Eg. При сильно тянущих полях величина y не зависит от диффузионной длины [4],

(4)

Электрическое поле

(5)

(DEg=Eg1-Eg2; d - расстояние между компонентами с различными величинами Eg) создается за счет большой величины gradEg. В объеме Si-полупроводника величина gradEg существенно меньше, чем на поверхности и формируется за счет радиационного образования аморфной фазы в (c-Si) и ядерного легирования c-Si(Al)-трансмутации. При радиационной обработке объема (c-Si) возникает сетка резких ГП a-Si/c-Si и    a-Si/c-Si(Al), переходящая в структуру варизонного полупроводника. Зонная диаграмма Si-гетерофотоэлемента приведена на рис.1.

В ГП электроны концентрируются в минимумах, а дырки в максимумах потенциального рельефа. Поскольку масса mp>me и подвижность me>mp, то дырки в таких полях будут слабо смещаться, а фотоэлектроны перемещаются в сторону полупроводника с меньшей величиной Eg. С увеличением концентрации НЗ в р-полупроводнике произойдет рекомбинационное излучение с испусканием длинноволнового фотона. Фотоны с энергией hn < Eg проникают в объем полупроводника на глубину ~ 1/a(l), a(l) - коэффициент поглощения фотонов определенной длины волны. Поскольку в (c-Si) прямые переходы запрещены, то переброс электрона в зону проводимости происходит с изменением его квазиимпульса. Коэффициент поглощения фотонов для непрямых переходов определяется процессами, связанными с поглощением и испусканием фононов /2/. Для прямых переходов в (a-Si) коэффициент поглощения фотонов равен a(l)=B2(hn-Eg)2/hn, (B=700эВ-1/2 см-1/2) и на порядок больше, чем в (c-Si) полупроводнике. Глубина проникновения света в (c-Si) с l=0,55мкм составляет 1мкм, а для l=0,95мкм (максимальная чувствительность Si) величина 1/a(l)=30мкм.

Для обеспечения достаточно полного поглощения фотонов толщина поглощающего слоя (базы) должна превосходить характеристическую длину поглощения света и составляет несколько сотен микрон для фотонов солнечного спектра. Вывод электронов и дырок из объема полупроводника из-за наличия потенциальных барьеров в резких ГП будет затруднителен. Эта проблема снимается, если резкий ГП размещен в структуре (c-Si).

Минимальное отражение света от поверхности ФЭ можно получить, используя алмазные пленки (АП) (n=2,41, Eg =5 эВ), обладающие защитными, просветляющими и терморегулирующими свойствами. АП устойчивы к протонной и ионной бомбардировкам и УФ излучению.

Преобразование УФ в видимое излучение происходит в поверхностном слое ФЭ с большой величиной Eg. В данной работе предлагается создавать аморфную фазу в Р+-слое за счет разрушения решетки очень короткими световыми импульсами [5]. Гидрогенирование      a-Si:H/D будет препятствовать индуцированной лазерным излучением кристаллизации.

Содержание химически связанного атома водорода (дейтерия) влияет на степень структурного разупорядочения, что и определяет энергетическую величину оптической щели, Eg. Созданное таким образом широкозонное окно в Р+- слое ФЭ снизит рекомбинационные потери НЗ на дефектах поверхности; рекомбинационное излучение n-p-пар в тянущем электростатическом поле Р+-слоя происходит с понижением частоты. Это позволит сместить ультрафиолетовую область солнечного излучения в область видимого спектра.

Преобразование коротковолновой части видимого спектра в область с большей длиной волны происходит в сетке ГП широкобазового слоя p-c-Si(B) полупроводника. Аморфная фаза (a-Si) в объеме (c-Si) полупроводника образуется при облучении кремния высокоэнергетичными электронами с энергией выше 10 МэВ, если первичный смещенный атом приобретает энергию отдачи E =5 - 20 кэВ. Увеличение энергии бомбардирующих электронов приводит к возрастанию скорости образования структурных изменений. При энергии атомов отдачи ниже пороговой (Edr <5 эВ) в кристалл вводятся только точечные дефекты и их ассоциации. Концентрация аморфной фазы определяется из соотношения:

Ndr=n0Fsdr(E0),			(6)

где n0=5,19×1022 см-3, F-интегральный поток бомбардирующих электронов с энергией E0,

- (7)

поперечное сечение образования разупорядоченных областей [6].

При введении в сетку (a-Si) 10-20ат.% Н величина Eg возрастает до 1,7-1,8 эВ /2/. Метод внедрения атомарного H/D в объем (c-Si), температура отжига и время нейтрализации точечных дефектов и их ассоциаций приведены в работе [1].  При образовании соединений Si:H/D должны использоваться технологические процессы разрушения различных Si/H конфигураций [2].

Сдвиг границы видимого спектра в ближнюю ИК область (до 2,5 мкм) осуществляется за счет ядерного легирования кремния алюминием. Метод трансмутации основан на протекании ядерных реакций типа:

и

При энергии g - квантов области гигантского резонанса (~10-30 МэВ) можно получить монокристаллы Si<Al> с высокой однородностъю распределения атомов Al в объеме полупроводника, недостижимой в традиционной технологии металлургического легирования [7].

Перечень технологических операций, необходимых для формирования структуры c-Si-гетерофотоэлемента, приведен в табл. 1.

Таким образом, трехступенчатое преобразование солнечного спектра в гетероструктурах позволит решить проблему управления световыми потоками в (с-Si) полупроводнике и создать кремниевый ФЭ с высокой эффективностью и защищенный от воздействия окружающей среды и частиц солнечной плазмы.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО Si-ГЕТЕРОФОТОЭЛЕМЕНТА

С ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИМ p-n-ПЕРЕХОДОМ

Таблица 1

| Собственный полупроводник – (c-Si); примесные полупроводники: p-c-Si (B), n-c-Si (P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Формирование гетероструктуры в объеме p-(c-Si) |  |  |  |
|  | 1. Пучки электронов и тормозных гамма-квантов |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Диффузия H2/D2 в объем (c-Si)-полупроводника | Ядерное легирование p-c-Si<Al> (g-трансмутация) | Разупорядочение структуры c-Si ® a-Si высокоэнерге- тичными электронами | Диссоциация H2/D2 электронами с гидрогенированием Si:H/D |
| II. Формирование широкозонного “окна“ p+-(c-Si), прозрачного для УФ излучения |  |  |  |
| Разупорядочение структуры c-Si ® a-Si лазерным излучением | СВЧ-диссоциация H2/D2 | Гидрогенирование Si:H/D | Синтез поликристаллических алмазных пленок защитного покрытия ФЭ |

ЛИТЕРАТУРА.

- А.Н.Довбня, В.П.Ефимов, С.В.Ефимов. ВАНТ, Сер. ЯФИ, 1997, вып 1/28, с. 58.

- A.Madan, M.P.Shaw. The Physics and Applications of Amorphous Semiconductors. M.: Mir, 1991, 670 p.

- A.N.Dovbnya, V.P.Yefimov, S.V.Yefimov. E-MRS, Cracow 1996, p. 18.

- А.М.Васильев, А.П.Ландсман. Кн. "Полупроводниковые фотопреобразователи". М.: Сов. радио, 1971, 246 c.

- P.L.Liv, R.Yen, N.Bloenbergen, R.T.Hodgsen. Appl. Phys. Lett. 34, 1979, p.864.

- Ф.П.Коршунов, Г.В.Гатальский, Г.М.Иванов. Кн. "Радиационные эффекты полупроводниковых приборов". Минск, Наука и техника, 1978, 230 с.

- N.I.Akulovich, V.A.Bykovskij, V.V.Petrenko, L.M.Karpovich, V.I.Utenko. Physics and Techniks of Semiconductors. V24 (3), 1990, p. 472.