ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

В  КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ*

А.М.Авилов, Г.Ф.Попов, В.Г.Рудычев

Харьковский госуниверситет, Харьков, Украина

ВВЕДЕНИЕ

Одним из перспективных направлений  развития  радиационных технологий  с  использованием  релятивистских  электронных пучков является радиационно-химическая модификация полимерами строительных материалов, таких как древесина, бетон, гипс, асбестоцемент и др. В результате  образуется новый вид полимерного  композиционного материала ПКМ, в котором  капиллярно-пористая структура, играющая роль арматуры, заполнена  полимером.

Большой интерес  для производства новых ПКМ вызывает также использование в качестве наполнителя сыпучих отходов добывающей и перерабатывающей промышленностей: отходы бумажного, ткацкого и деревообрабатывающего производств; крошки и пыль мрамора, туфа, гранита, гипса, кварцевый песок и др.	Изделия из ПКМ получают путем формования их из смеси сыпучих отходов и связующего, или объемной пропиткой прессованных отходов связующим с последующей  радиационно-химической полимеризацией.

РАДИАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПКМ

В Харьковском госуниверситете проведены экспериментальные исследования кинетики процессов полимеризации и сополимеризации синтетических мономеров и олигомеров в капиллярно-пористой структуре сплошных и сыпучих материалов  под действием релятивистских электронов и тормозного излучения [1-3]. Процесс радиационно-химической модификации капиллярно-пористых материалов включает следующие основные технологические стадии: сушку исходного материала, вакуумирование, пропитку синтетическими мономерами/олигомерами, с последующей их радиационно-химической полимеризацией.

Радиационно-технологическое оборудование для получения полимерных композиционных материалов, ПКМ, состоит из микроволновой камеры для сушки исходного сырья, системы вакуумной пропитки, радиационно-химической установки, системы мониторирования излучения, системы контроля технологического процесса, электротехнического оборудования для обработки ПКМ (порезка, шлифовка, полировка). В качестве источника электронов использовался универсальный линейный ускоритель электронов типа "Электроника У-003". Технические характеристики сканирующего электронного пучка:  энергия электронов   4-8 МэВ;  средний ток  пучка 500 мка; частота следования импульсов 5-300 Гц; длительность импульса пучка 1-4 мкс;  мощность электронного пучка 5 кВт; частота сканирования пучка электронов 1-8 Гц; угол отклонения сканирующего пучка  ±200; возможность облучения электронами и тормозными   g-квантами.

РАДИАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА КОМПАУНДОВ

Для контроля кинетики и термодинамики  радиационно-химической полимеризации мономер-олигомерных систем авторы использовали методику одновременной регистрации в исследуемых компаундах: выделения тепла в процессе экзотермической реакции радиационно-химической полимеризации; радиационно-акустических сигналов, возбуждаемых в исследуемых образцах импульсным излучением; дозы и мощности дозы излучения.

Объектами исследования были выбраны: разные породы древесины - тополь, осина, береза, ольха, клен, сосна, ясень, дуб, бук; композиционные материалы на основе древесины - фанера, древесностружечная плита, древесный шпон; картон, бумага и ткань; материалы на основе минерального сырья - гипс, туф, бетон, керамика и др.; дисперсные и гранулированные материалы - аэросил, силикагель, крошки и пыль мрамора, гипса, туфа, оксиды цинка, алюминия, титана и др. Вакуумную пропитку материалов проводили: виниловыми мономерами - винилацетатом, ВА, стиролом, СТ, метилметакрилатом, ММА, бутилметакрилатом, БМА; олигомерами - полиэфирными ненасыщенными смолами ПН-12, ПН-15,   ПН-609, Palatal P4-01, олигоэфирокрилатом ТГМ-3 и др.

Исследовано влияние условий облучения, типов мономер-олигомерных систем с различными наполнителями на кинетику радиационно-химических процессов. При радиационной  обработке  изделий  из композиционных материалов с толщиной большей, чем  пробег электронов, применялось двустороннее облучение электронами или облучение тормозными g- квантами. На Рис.1  приведено распределение поглощенной дозы электронов De(h) по глубине h компаунда (древесина березы + 70% ММА) при его двустороннем облучении.

Рис.1. Поглощенная доза электроновDe(h)на различной глубине  h в облучаемом компаунде (древесина березы + 70% ММА) при его двустороннем облучении. Кривые 1, 2, 3 соответствуют энергии электронов 4, 5 и 7 МэВ.

На Рис.2 приведено распределение поглощенной дозы тормозных  g-квантов Dg(h)по глубине h компаунда (древесина березы + 70% ММА) при его двустороннем облучении (кривая 1). Кривая  2 соответствует одностороннему облучению модифицированной древесины. Тормозное излучение (ТИ) генерировали пучком электронов с энергией 5 МэВ в танталовой мишени.

На Рис.3  приведена зависимость коэффициента использования К(h)  потока ТИ от толщины h компаунда. К(h) определяется соотношением: K(h)=[Eg−Dg(h)]Eg⋅100%, где  Eg - средняя энергия тормозных g квантов, испущенных вперед из Та мишени в телесном угле 0 - 200 относительно оси пучка электронов; Dg(h)- доля энергии тормозных g- квантов, прошедшая компаунд толщиной h.

Оптимальная толщина полимерных композиционных  материалов с плотностью 0,6-2 г/куб.см , обрабатываемая электронами/ тормозным излучением при двустороннем облучении находится в пределах  (3-8см)/(12-50см).

Рис.2. Поглощенная доза тормозных  g-квантов Dg(h) на различной глубине  h в облучаемом компаунде (древесина березы + 70% ММА) при его двустороннем (кривая 1) и одностороннем (кривая 2) облучении.

Рис.3. Зависимость коэффициента использования К(h)  потока ТИ от толщины h компаунда.

Экспериментально было определено, что на конечный продукт процесса радиационно-химической полимеризации влияет большое количество разных параметров: характеристики излучения (тип излучения, энергия, проникающая способность, мощность и интегральная доза); концентрация и физико-химические характеристики наполнителей, их геометрические размеры и удельная поверхность; свойства мономеров, олигомеров, растворителей, сенсибилизаторов; внешние условия (температура, давление). Процессы радиационно-химической полимеризации и сополимеризации имеют  каталитический характер, т.е. протекают с повышенной скоростью по сравнению с чистыми мономер-олигомерными системами. Выбором режима излучения, типом наполнителя можно уменьшить интегральную дозу излучения, необходимую для завершения радиационно-химических процессов в компаундах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение пучковой технологии позволяет получать ПКМ с программируемыми свойствами:  высокими прочностными характеристиками; низкими водо- и влагопоглощением;  высокой стабильностью формы и размеров; коррозионной и атмосферной стойкостью;  огнестойкостью; морозоустойчивостью;  повышенной долговечностью и износостойкостью.

Например, модифицированный паркет, изготовленный из малоценных  и несортовых пород древесины (осина, ольха, береза и др.) по  своим прочностным характеристикам  превосходят исходные  твердые породы (бук, тис, граб, дуб и др.), не требует покрытия лаками, прост в  обращении.

Повышенное сопротивление действию влаги, твердость, формостабильность, химическая и  биологическая стойкость и  новые декоративные свойства, приобретенные древесиной после 
радиационной модификации, открывают следующие направления ее использования: строительство - паркетные покрытия, оконные рамы и дверные блоки, сооружения в химически агрессивных   цехах, получе-ние слабо горючего древесно-пластмассового материала;  производства мебели с имитацией ценных экзотических

пород;  машиностроение - малоизнашиваемые детали машин, формоустойчивые модели для литья;  производство товаров народного потребления - скользящая  поверхность лыж, посуда, ракетки, сувениры, корпуса музыкальных инструментов, телерадиоаппаратура  и т.п.; сохранение и реставрация предметов старины и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Zalubovskiy I.I., Avilov A.M, Popov G.F., and V.G.Rudychev.     Radiation chemical modification of capillary-porous materials    under effect of electron beams.  Proc.Int. Conf." Physics  in  Ukraine", ser. Solids State Physics, Kiev, Ukraine, 22-27 June, 1993, p.234-236.

2. Zalubovskiy I.I., Avilov A.M., Popov G.F., and V.G.Rudychev.    "Creation of New Composite Materials Using of Relativistic   Electron Beams". Bulletin of the American Physical Society.  vol.40. N3. p.1098, 1995.

3. Popov G.F., Avilov A.M, Rudychev V.G., Zalyubovsky I.I.. "Radiation Facility for Composite Materials Formation", Proc. "International Particle Accelerator Conference (PAC‘97) “  in Vancouver, Canada,    on  May 12 -16, 1997.

*Исследования поддерживаются УНТЦ, грант №155.